附件

浙江省公路水运工程落后施工工艺、设备和材料的淘汰目录（第一批）

| 序号 | 名称 | 类别 | 淘汰要求 （禁止或 限制） | 淘汰原因 | 建议替代方案 | 禁止或限制 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋手工弯制、或非数控设备弯制成型工艺 | 工艺类 | 限制 | 加工精度不易控制，质量不稳定。 | 数控设备钢筋加工工艺等 | 除小型、零星工程外的其他工程 |  |
| 2 | 钢筋闪光对焊作业 | 工艺类 | 限制 | 质量不稳定。 | 搭接焊，直螺纹连接工艺等 | 除小型、零星工程外的其他工程 |  |
| 3 | 普通焊条焊接工艺 | 工艺类 | 限制 | 环保性差，质量不稳定。 | 二氧化碳气体保护焊等 | 除野外施工外的其他工程 |  |
| 4 | 钢筋直螺纹加工采用普通钢筋截断机截断 | 工艺类 | 禁止 | 易造成钢筋端头变形、不平整，无法保证有效连接。 | 采用锯床等方式截断 | 全部工程 |  |
| 5 | 混凝土预制构件人工洒水养护 | 工艺类 | 限制 | 养护质量难以保证。 | 智能养护设备或自动喷淋养护装置等 | 除零星工程外的其他工程 |  |
| 6 | 人工拌制砂浆、砼 | 工艺类 | 禁止 | 施工工效低，拌制随意性大，质量不稳定。 | 机械拌合 | 全部工程 |  |
| 7 | 封层、粘层、桥面防水层人工洒布工艺 | 工艺类 | 限制 | 洒布量及均匀性不易控制。 | 智能撒布车等自动控制撒布工艺 | 除小型、零星工程、钢桥面外的其他工程 |  |
| 8 | 沥青面层集料加工采用单级破碎工艺 | 工艺类 | 禁止 | 规格、尺寸和形状难以满足要求。 | 颚破和圆锥破、颚破和反击破等二级及以上多级组合破碎工艺 | 全部工程 |  |
| 9 | 水泥稳定碎石（底）基层无(侧)模摊铺 | 工艺类 | 限制 | 边缘部位难以压实；不利于资源节约。 | 侧边立模施工 | 除小型、零星工程外的其他工程 |  |
| 10 | 木桩支护围堰 | 工艺类 | 限制 | 不利于资源节约，安全性、整体性、稳定性差，几何尺寸差，易变形。 | 钢板桩、混凝土桩、单壁或双壁钢管桩围堰等 | 除小型、零星工程外的其他工程 |  |
| 11 | 锤击沉桩工艺 | 工艺类 | 限制 | 锤击沉桩时产生的噪声和废气影响环境。 | 静力压桩工艺 | 除远离居民区域或环境敏感区域并确需使用外的其他工程 |  |
| 12 | 人工挖孔桩 | 工艺类 | 限制 | 作业人员生产安全风险较高。 | 机械钻孔 | 除抗滑方桩、钻孔机械设备难以到达的陡峭山坡地带桩基工程外的其他工程 |  |
| 13 | 人工制作钻孔桩钢筋笼 | 工艺类 | 限制 | 工效低，加工精度差，对接及保护层厚度质量难以保证。 | 滚焊机等机械成型工艺 | 除小型工程、3米以上大直径、其它特殊形式钢筋笼外的其他工程 |  |
| 14 | 后张法预制空心板橡胶芯模工艺 | 工艺类 | 禁止 | 易上浮变形，梁板尺寸难以保证。 | 钢模板等 | 全部工程 |  |
| 15 | 仰拱分幅式施工工艺 | 工艺类 | 禁止 | 不利于仰拱整体成型，存在安全及质量隐患。 | 仰拱栈桥全幅施工 | 全部工程 |  |
| 16 | 隧道二次衬砌矮边墙预先独立施工 | 工艺类 | 禁止 | 增加了施工纵向水平缝，二衬整体性降低。 | 二次衬砌整体立模一次浇筑 | 全部工程 |  |
| 17 | 隧道采用浆砌片石进行超挖回填 | 工艺类 | 禁止 | 质量风险较大。 | 喷射混凝土回填 | 全部工程 |  |
| 18 | 隧道衬砌止水带穿孔式固定工艺 | 工艺类 | 禁止 | 止水效果差。 | 止水带钢筋卡扣（槽）等 | 全部工程 |  |
| 19 | 隧道初期支护采用潮喷（干喷）混凝土工艺 | 工艺类 | 禁止 | 粉尘大、回弹多、材料浪费大，喷射砼的密实度较差，质量难以保证，施工环境差。 | 采用具有自动控制系统的专用湿喷机施工工艺等 | 全部工程 |  |
| 20 | 水运工程夹桩木围囹工艺 | 工艺类 | 禁止 | 夹桩采用方木围囹，遇水膨胀，安全性差。 | 钢抱箍围囹或精轧螺纹钢反吊工艺等 | 全部工程 |  |
| 21 | 水运工程基桩外接钢筋作夹桩吊筋 | 工艺类 | 禁止 | 易形成锈蚀通道，影响桩基耐久性。 | 圆台螺母加丝扣圆钢组合方式等 | 全部工程 |  |
| 22 | 竹（木）梯登高梯 | 设备类 | 禁止 | 易损、易滑、无保护措施。 | 制式梯笼 | 全部工程 |  |
| 23 | 原木脚手架 | 设备类 | 禁止 | 浪费资源，安全性、整体性、稳定性差，几何尺寸差，易变形。 | 门架式、扣件式、整体爬升式脚手架等 | 全部工程 |  |
| 24 | 碘钨灯、白炽灯等热光源临时照明 | 设备类 | 限制 | 能耗高、安全性差。 | LED灯等 | 除小型工程外的其他工程 |  |
| 25 | 使用煤、杂质油或重油燃料加热的沥青拌合设备 | 设备类 | 限制 | 产生有害气体和粉尘造成空气污染，并对质量可能产生不利影响。 | 使用液化天然气等清洁能源的沥青拌合设备 | 除小型工程外的其他工程 |  |
| 26 | 拌合物粉仓单一式布袋除尘 | 设备类 | 禁止 | 除尘效果不稳定。 | 复合式脉冲布袋除尘或湿式除尘等 | 全部工程 |  |
| 27 | 单轴水泥搅拌桩施工机械 | 设备类 | 禁止 | 搅拌不均匀、易断桩。 | 双轴及以上智能控制型水泥搅拌桩施工机械 | 全部工程 |  |
| 28 | 加工时会使钢筋延伸变长的钢筋调直切断设备 | 设备类 | 禁止 | 可造成钢筋直径变小、延性降低、表面肋破坏，影响结构安全性能。 | 加工时钢筋不会延伸变长的自动化钢筋调直切断设备 | 全部工程 |  |
| 29 | 自制扒杆式架桥设备 | 设备类 | 禁止 | 安全风险较大。 | 吊机或制式架桥机 | 全部工程 |  |
| 30 | 非智能预应力张拉设备 | 设备类 | 禁止 | 质量控制受人为因素影响大。 | 智能张拉设备 | 全部工程 |  |
| 31 | 自制起重设备 | 设备类 | 限制 | 安全风险较大 | 制式起重设备 | 除小型、零星工程或特殊情况外的其他工程 |  |
| 32 | 隧道开挖钻孔采用的手持式凿岩机 | 设备类 | 限制 | 作业工效低，噪声与粉尘污染大，职业健康危害大，掌子面作业人员数量多，安全风险高。 | 多臂凿岩台车、专用锚杆机等 | 除中小型工程、因空间狭小致使机械无法使用外的其他工程 |  |
| 33 | 原木模板 | 材料类 | 限制 | 资源浪费、不环保，易变形导致错台等质量问题。 | 钢模板、复合模板等 | 除小型、零星工程外的其他工程 |  |
| 34 | 普通砂浆混凝土垫块、塑料垫块 | 材料类 | 禁止 | 强度低、耐久性差。 | 高强砂浆或混凝土垫块 | 全部工程 |  |
| 35 | 预应力砼、钢纤维砼以及有特殊要求的钢筋砼中使用海砂 | 材料类 | 禁止 | 氯离子含量不稳定，影响耐久性。 | 机制砂、河砂 | 全部工程 |  |
| 36 | 扣件式钢管承重支架 | 材料类 | 禁止 | 强度和稳定性差，存在安全隐患。 | 盘扣式支架或墩梁组合式承重支架等 | 全部工程 |  |
| 37 | 碗扣式承重支架 | 材料类 | 限制 | 支架整体稳定性较差。 | 盘扣式支架等 | 除中小型工程和高度8米以内、跨度18米以内支模架工程外的其他工程 |  |
| 38 | 后张预应力孔道用自配水泥浆液 | 材料类 | 禁止 | 质量控制难度大。 | 专用压浆料 | 全部工程 |  |
| 39 | 隧道用黑色（深色）或掺加有沥青基的有色防水板 | 材料类 | 限制 | 沥青基对防水板耐久性性能影响较大，深色防水板出现孔洞等损伤不易在洞内目测检查。 | 无掺加沥青基等有害原料的白色（浅色）防水板材料 | 除小型、零星工程外的其他工程 |  |